Водно-дисперсионный акриловый

# адгезивный грунт «БЕТОН-контакт»

для наружных и внутренних работ

ТУ 2316-004-17490994-2001

Описание. Специальный адгезивный (увеличивающий сцепление) микропористый грунт по гладким и плотным, плохо впитывающим воду основаниям, таким как: монолитный бетон и шлифованные бетонные монтажные блоки, масляные, кремнийорганические, алкидные окрасочные покрытия, керамическая плитка (не глазурованная) и т.п. Применяется при толстослойном шпатлевании, оштукатуривании, нанесении стяжки на бетонный пол, наклейке керамической плитки.

Обладает превосходной адгезией практически ко всем строительным основаниям, легко наносится, быстро высыхает, обладает хорошей влагостойкостью, стойкостью к щелочам, паропроницаемостью, долговечностью.

Придает поверхности шероховатость, обеспечивает надежное сцепление основания с последующими отделочными слоями: сухими и полимерными штукатурками и шпатлевками, плиткой (в т.ч. при укладке плитки на гипсокартон), стеновыми покрытиями, цементной стяжкой и т.п.  Розовый цвет грунта предотвращает непрокрасы поверхности.

Состав экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.

# Технические данные

| Состав | акриловые латексы, кварцевый наполнитель, целевые добавки, антисептик |
| --- | --- |
| Внешний вид | полупрозрачное, розовое, зернисто-шероховатое полуматовое покрытие под заказ возможна подколеровка |
| Расход грунта | 200-500 г/м2 в зависимости от типа поверхности; на неровных поверхностях расход следует уточнить! |
| Разбавитель | вода |
| Время высыхания до степени 3, не более | 2 часа при t = +200с и относительной влажности воздуха 65%; нанесение следующего покрытия через 5-6 часов |
| Условия нанесения | температура от +5 до +300с, относительная влажность воздуха не более 80%; нанесение следующего покрытия через 5-6 часов |
| Адгезия, не более | 1 балл (наивысшая) |
| Хранение | хранить состав в плотно закрытой герметичной полиэтиленовой таре. срок хранения - 12 месяцев при +5 ÷ +25(с; допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания |

Рекомендации по применению.

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, жирных пятен, слабо держащейся краски, мелящих и непрочно держащихся покрытий. Вновь оштукатуренные поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ.

Нанесение: Перед применением состав тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более чем на 5%.

Для подколеровки можно добавить «ДИВА-КОЛЕР» в количестве не более 15%.

Наносить кистью, щеткой или валиком в сухую теплую погоду. Не рекомендуется наносить на холодные основания (с температурой ниже +50С), на промороженные основания и основания с повышенной влажностью.

Меры предосторожности: Работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструмент вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.